| 仪器设备名称 | 水工程性能劣化与结构破坏精细化试验系统 |
| --- | --- |
| 设备操作说明： 1．试验前检查：先巡查仪器外观是否有异常，是否有漏水现象，管路连接是否正确；检查控制柜顶部水箱是否有水，水位过低的话应加水。 3．管路排气：包括渗透连接到压力室的管路，反压、排水连接到压力室的管路，孔压管路等。 4．装样：先在压力室底座上放置透水板、滤纸（或者透水土工布），将乳胶膜下端装在底座上，扎紧使之不漏水，随后击实试样，装样完成后装入压力室底座，安装侧向随动加压板，用橡皮筋固定。装上压力室罩，用M36螺母固定牢固。推入加载框架中。 5．试样饱和：使用水头饱和。施加一个40-50kPa的小主应力，试样底部施加一个20kPa的水头压力，将顶部的排水阀开启，水从试样底部流向顶部，排除试样中的空气，提高饱和度。当顶部排出的水连续时，可以关闭进水阀和排水阀，测量试样的饱和度。 使用反压力饱和。按反压力和小主应力同步上升的办法，施加反压力和小主应力，小主应力达到预定值后，停止加载，关闭进水阀和排水阀，测量试样的饱和度。 6．试样固结：试样饱和后，启动反压力装置，打开排水阀，测量排出的水量，测量孔隙水压力。当排出的水量速度趋向平缓或孔隙水压力消散95%后，固结完成。 7. 试样剪切：按预定的加载方式施加主应力、中主应力，软件按照预设的路径加载，同时保证试样的轴心线不变。加载速率按规范要求进行，当大主应力方向的应力达到10-20%时，试验停止。 |  |